## Slide 1: 161ppi-EML不同厚度验证@BM2216
Date | ID | HIL PFA136 H4-3 0.36% | HTL PFB265 H4-1 1.7% | EML BM2216 1.0% 1108上机 | ETL | EIL | Cathode | CPL | J10（拟合） | @1000 nit（拟合） |  |  |  |  |  |  |  |  | LT95 |  | RGB /1000/3000/200 CE(cd/A) | RGB /1000/3000/200 EQE/(%) | RGB /1000/3000/200nits 电压
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Voltage(V) | CIEx | CIEy | J(mA/cm2) | Voltage(V) | CE | EQE | WP | FWHM | CE/CIEy | J50 | @1000nit | RGB /1000/3000/200 CE(cd/A) | RGB /1000/3000/200 EQE/(%) | RGB /1000/3000/200nits 电压
1112-4 UV 4min | 5-2-P3 | 1200D ~10nm | 1394D ~56nm | 997D ~20nm | ETL1035:LiQ=4:6 40nm | Yb 2nm | SPT Ag 18nm | SPT IZO 65nm | 3.52 | 0.137 | 0.045 | 15.85 | 3.72 | 6.32 | 13.64 | 462.38 | 14.40 | 141.78 | 15.50 | 59.99 | 146.0 | 14.0 | 3.15
 | 5-3-P3 |  |  |  |  |  |  |  | 3.51 | 0.136 | 0.046 | 15.49 | 3.70 | 6.47 | 13.77 | 463.00 | 14.60 | 142.06 | 15.00 | 59.53 | 145.9 | 14.1 | 3.14
 | 3-1-P3 |  | 1270D ~51nm | 1247D ~25nm |  |  |  |  | 3.61 | 0.135 | 0.047 | 15.56 | 3.81 | 6.43 | 13.37 | 464.00 | 15.00 | 135.96 | 17.00 | 66.36 | 141.2 | 13.9 | 3.22
 | 3-2-P3 |  |  |  |  |  |  |  | 3.58 | 0.136 | 0.046 | 15.72 | 3.79 | 6.36 | 13.55 | 463.00 | 14.60 | 139.56 | 17.00 | 66.30 | 144.7 | 14.0 | 3.21
1112-5 UV 4min | 2-1-P4 |  | 1064D ~43nm | 1496D ~30nm |  |  |  |  | 3.82 | 0.136 | 0.046 | 16.26 | 4.07 | 6.16 | 13.01 | 463.00 | 14.80 | 133.10 | 16.50 | 61.58 | 139.5 | 13.6 | 3.38
 | 2-2-P4 |  |  |  |  |  |  |  | 3.78 | 0.136 | 0.046 | 16.08 | 4.02 | 6.22 | 13.19 | 463.00 | 14.70 | 135.29 | 17.00 | 63.72 | 140.7 | 13.7 | 3.34
 | 5-1-P3 |  | 940D ~38nm | 1748D ~35nm |  |  |  |  | 3.91 | 0.137 | 0.044 | 17.54 | 4.23 | 5.71 | 12.47 | 463.00 | 14.30 | 129.99 | 15.50 | 52.01 | 137.0 | 13.2 | 3.46
 | 5-3-P3 |  |  |  |  |  |  |  | 3.84 | 0.136 | 0.045 | 16.73 | 4.11 | 5.99 | 12.96 | 463.00 | 14.40 | 134.55 | 16.50 | 58.75 | 141.5 | 13.6 | 3.40
实验目的：161ppi EML不同厚度验证；
实验结果：1）相近光色下，EML厚度由20nm→25nm → 30nm → 35nm，器件的BI值持续下降（142 →140 →135 →134@CIEy 0.046 ），器件的电压持续升高（+0.1/+0.2/+0.1）， 20nm → 30nm器件寿命由15h → 17h，继续加厚至35nm，器件寿命降至16h。
Chart: CIEy-BI
| 3.9300000000000002E-2 | 4.0300000000000002E-2 | 4.0099999999999997E-2 | 3.9699999999999999E-2 | 3.9600000000000003E-2 | 3.9980769407391599E-2 | 4.0800000000000003E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.0300000000000002E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.1200000000000001E-2 | 4.2900000000000001E-2 | 4.7306329454323184E-2 | 4.5600000000000002E-2 | 4.99E-2 | 4.8076924074504354E-2 | 4.8417787540596134E-2
EML 25nm | 134.1803 | 140.0663 | 136.789 | 136.1773 | 133.4671 | 135.8596 | 138.6395 | 142.5868 | 139.3097 | 144.1532 | 142.0783 | 144.4698 | 135.9562 | 139.5634 | 129.7148 | 136.442 | 133.7825
EML 20nm | 140.5741 | 136.935 | 142.0668 | 138.14 | 140.1348 | 140.6415 | 141.0118 | 141.7766 | 141.0797 | 142.0559 | 142.0244 | 132.8394 | 128.1594 | 129.9035 | 140.3325
EML 30nm | 134.3572 | 134.6766 | 136.2525 | 138.2571 | 136.1588 | 137.2266 | 134.0452 | 133.1012 | 132.2985 | 135.2906 | 132.9271 | 134.8584 | 114.7942 | 119.1915 | 120.9016 | 107.0681
EML 35nm | 125.4088 | 124.4813 | 126.8131 | 127.0251 | 129.9918 | 129.4328 | 131.0693 | 134.5504 | 136.172 | 133.6753 | 122.8048 | 123.7267 | 126.1152 | 125.0668 | 127.3251 | 129.1528
Chart: CIEy-V
| 3.9300000000000002E-2 | 4.0300000000000002E-2 | 4.0099999999999997E-2 | 3.9699999999999999E-2 | 3.9600000000000003E-2 | 3.9980769407391599E-2 | 4.0800000000000003E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.0300000000000002E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.1200000000000001E-2 | 4.2900000000000001E-2 | 4.7306329454323184E-2 | 4.5600000000000002E-2 | 4.99E-2 | 4.8076924074504354E-2 | 4.8417787540596134E-2
EML 25nm | 3.6105 | 3.6035 | 3.6098 | 3.6091 | 3.6083 | 3.5671 | 3.5885 | 3.5817 | 3.5713 | 3.5844 | 3.5799 | 3.5775 | 3.6103 | 3.5848 | 3.6033 | 3.5674 | 3.5709
EML 20nm | 3.4996 | 3.4967 | 3.4856 | 3.4828 | 3.4633 | 3.5318 | 3.5201 | 3.5194 | 3.5095 | 3.5085 | 3.5223 | 3.5699 | 3.548 | 3.5158 | 3.5436
EML 30nm | 3.8218 | 3.8237 | 3.7802 | 3.7631 | 3.7665 | 3.72 | 3.8143 | 3.8186 | 3.7873 | 3.7801 | 3.7637 | 3.7453 | 3.8502 | 3.8507 | 3.7872 | 3.8109
EML 35nm | 3.8878 | 3.8981 | 3.8491 | 3.8604 | 3.9126 | 3.9138 | 3.8514 | 3.8387 | 3.8474 | 3.8402 | 3.9331 | 3.9047 | 3.8816 | 3.8853 | 3.9026 | 3.8786
Chart: log(J)-V curves
| 1.0366049999999999E-3 | 0.3012398 | 0.60113280000000002 | 0.90129459999999995 | 1.201149 | 1.5013559999999999 | 1.8011349999999999 | 2.101159 | 2.4008929999999999 | 2.7009840000000001 | 3.0009589999999999 | 3.200977 | 3.401065 | 3.6010840000000002 | 3.8011720000000002 | 4.0012420000000004 | 4.2011560000000001 | 4.4011420000000001 | 4.6011439999999997
IVL-3-1-P3 | -2.8616e-05 | -1.6174e-05 | -7.3599e-06 | 5.1984e-07 | 9.8016e-07 | 8.2138e-06 | 1.1106e-05 | 2.107e-05 | 0.001 | 0.0357 | 0.9251 | 2.7562 | 5.6813 | 9.7538 | 15.1226 | 21.9886 | 30.5907 | 41.2545 | 54.3184
IVL-3-2-P3 | -2.9636e-05 | -1.6384e-05 | -7.2315e-06 | -1.078e-06 | 2.5502e-06 | 4.223e-06 | 1.2963e-05 | 2.3497e-05 | 0.001 | 0.0392 | 1.0114 | 2.9638 | 6.0588 | 10.3488 | 15.9816 | 23.171 | 32.1625 | 43.3253 | 56.9977
IVL-5-2-P3 | -2.8998e-05 | -1.2161e-05 | -8.8849e-06 | -2.5702e-06 | 1.3233e-06 | 7.9117e-06 | 1.1571e-05 | 2.1841e-05 | 0.00099632 | 0.0485 | 1.3332 | 3.6526 | 7.1633 | 11.9604 | 18.2423 | 26.2863 | 36.3763 | 48.917
IVL-5-3-P3 | -2.8249e-05 | -1.4588e-05 | -6.9191e-06 | -1.2476e-06 | 1.7909e-06 | 7.7966e-06 | 1.2024e-05 | 2.4795e-05 | 0.0011 | 0.05 | 1.3807 | 3.7682 | 7.3653 | 12.2721 | 18.6892 | 26.8933 | 37.1802 | 49.9516
IVL-2-1-P4 | -3.1224e-05 | -1.6137e-05 | -6.9098e-06 | -2.4694e-06 | 1.1898e-06 | 8.9474e-06 | 1.1573e-05 | 2.3499e-05 | 0.001 | 0.023 | 0.4833 | 1.5341 | 3.3348 | 5.9781 | 9.5882 | 14.3165 | 20.3352 | 27.8405 | 37.0561 | 48.2577
IVL-2-2-P4 | -3.1353e-05 | -1.5049e-05 | -9.408e-06 | -4.0643e-06 | 4.3147e-07 | 6.4804e-06 | 8.9854e-06 | 1.7619e-05 | 0.001 | 0.0245 | 0.534 | 1.6871 | 3.6552 | 6.5211 | 10.4073 | 15.4739 | 21.9037 | 29.8996 | 39.7387 | 51.6922
IVL-5-1-P3 | -2.8124e-05 | -1.5419e-05 | -7.5449e-06 | -2.6637e-06 | 2.3522e-07 | 7.6055e-06 | 1.0511e-05 | 1.9269e-05 | 0.00091564 | 0.0185 | 0.3587 | 1.189 | 2.6491 | 4.8154 | 7.8025 | 11.745 | 16.7885 | 23.0955 | 30.8441 | 40.2958 | 51.6725
IVL-5-3-P3 | -3.2613e-05 | -1.7297e-05 | -1.1702e-05 | -3.1076e-06 | 3.5715e-06 | 6.5677e-06 | 9.4324e-06 | 1.7722e-05 | 0.00093461 | 0.0213 | 0.4304 | 1.4196 | 3.1474 | 5.6885 | 9.1492 | 13.6766 | 19.4338 | 26.6142 | 35.4062 | 46.0839 | 58.9471
Chart: CE-L curves
| 58.528799999999997 | 183.34700000000001 | 377.49489999999997 | 640.37599999999998 | 973.96810000000005 | 1385.25 | 1880.47 | 2470.13 | 3162.57
IVL-3-1-P3 | 6.3265 | 6.6522 | 6.6445 | 6.5656 | 6.4405 | 6.3 | 6.1471 | 5.9873 | 5.8222
IVL-3-2-P3 | 6.2714 | 6.5709 | 6.5652 | 6.4785 | 6.3584 | 6.2125 | 6.0605 | 5.8987 | 5.7356
IVL-5-2-P3 | 6.3805 | 6.5439 | 6.5084 | 6.4066 | 6.2718 | 6.1157 | 5.9587 | 5.7916
IVL-5-3-P3 | 6.5239 | 6.6833 | 6.6526 | 6.5403 | 6.4013 | 6.2427 | 6.0797 | 5.9097
IVL-2-1-P4 | 5.7814 | 6.3216 | 6.4454 | 6.4066 | 6.3188 | 6.2051 | 6.0732 | 5.9297 | 5.7859 | 5.6338
IVL-2-2-P4 | 5.8778 | 6.4021 | 6.4916 | 6.4553 | 6.3592 | 6.2358 | 6.103 | 5.9538 | 5.7969 | 5.6449
IVL-5-1-P3 | 5.2468 | 5.8512 | 6.0078 | 5.9996 | 5.9362 | 5.8402 | 5.7217 | 5.5962 | 5.4691 | 5.3322 | 5.1913
IVL-5-3-P3 | 5.5231 | 6.1365 | 6.282 | 6.2575 | 6.1651 | 6.0568 | 5.9264 | 5.7789 | 5.6424 | 5.492 | 5.3498
Chart: EL-spectrum
Chart: Aging：Luminance vs Time @50mA/cm2