印刷蓝光OLED材料项目技术开发

1. 研究目标

1.1 项目目标

本项目旨在布局新型印刷OLED发光及功能材料技术，聚焦可印刷的高效率蓝光发光客体材料、主体材料和与之配套的具有高稳定性的功能材料和墨水开发，实现技术突破并推向产业化。

1.2 阶段目标

本阶段的主要任务是完成新型印刷蓝光OLED主客体材料的溶解性及旋涂器件测试评价。

1.3 工作内容

首先对材料进行溶解性评价，厘清蓝光主体及客体材料的溶解性与结构关系；

其次对溶解性良好的材料进行旋涂器件性能评价，确立高稳定性蓝光主体材料及高发光效率的客体材料的开发方向。

2. 研究内容

2.1 材料溶解性评价

可印刷蓝光OLED材料开发首先要满足溶解性的要求，为预测溶质在给定溶剂中的溶解度，通常采用汉森（Hansen）溶解度参数（HSP）原理：

(δt)2=(δD)2+(δP)2+(δH)2                        （1）

(Ra)2=4(δD1-δD2)2+(δP1-δP2)2+(δH1-δH2)2      （2）

公式（1）中δt定量描述了希尔布莱德（Hildebrand）溶解度参数，体现分子间所有相互作用力总和，分解为三个组成部分，分别为色散力部分参数，极性力部分参数和氢键粘合力部分参数； 其中δD为色散力部分参数，体现原子，非极性相互作用；δP为极性力部分参数，体现分子，偶极相互作用； δH为氢键粘合力部分参数，体现分子，氢键相互作用。

公式（2）中，Ra为HSP空间内两种材料之间的距离，表示内聚能密度的差异，换句话说，是混合物中两个分子之间相互作用的“几何平均值”。为避免对下层空穴传输层（HTL）薄膜的破坏，通常采用正交溶剂体系，发光层（EML）和HTL的溶剂必须尽可能位于 HSP 空间的最远点。

由于HTL采用弱极性的二甲苯作为主溶剂，为此，我们采用了极性的苯甲酸酯类溶剂体系作为蓝光EML材料的主溶剂，在确保蓝光材料溶解性的前提下，尽可能避免对下层HTL的破坏。

我们采用苯甲酸甲酯作为溶剂，蓝光host和dopant分别配置20mg/mL和5mg/mL的溶液，观察其溶解及放置后的析出情况。

从下表中可以看出，对于蓝光host来说，为实现高的溶解性，通过引入位阻，降低刚性，可实现良好的溶解性；对于蓝光dopant来说，可通过降低刚性，增加柔性链段单元如烷基实现。

表1 蓝光主客体材料的溶解性表现

| 功能层 | 样品编号 | 样品结构 特征 | 溶解特性（BH 20mg/mL, BD 5mg/mL） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 day | 2 day | 1 week |
| Host | HRF-280 | 刚性平面，共轭性较大 | 不溶 | -- | -- |
|  | XZM-009 | 刚性平面，引入烷基 | 未析出 | 析出 | -- |
|  | HRF-352 | 引入位阻，降低刚性 | 未析出 | 未析出 | 未析出 |
| Dopant | HRF-307 | 刚性较大，烷基较少 | 不溶 | -- | -- |
|  | SXL-051 | 刚性较大，烷基适中 | 未析出 | 析出 | -- |
|  | HRF-283 | 降低刚性，烷基较多 | 未析出 | 未析出 | 未析出 |

2.2高稳定性蓝光主体材料开发

目前溶液蓝光器件存在的关键问题在于其寿命较短，为此需要开发高稳定性的蓝光主体材料。

一方面，通过开发重原子氘取代的蓝光主体材料XYG075，相比于非氘取代材料极大提升了器件寿命。如图1和表1所示，器件效率基本相当，氘代蓝光主体XYG075的器件寿命T95在1000nit下可达到449h，而非氘代蓝光主体ZTB017的器件寿命仅有236h。

图1 器件的电流密度-电压、电流效率-电流密度及寿命变化曲线（蓝线 非氘代BH_ZTB-017；红线 氘代BH_XYG075）

表1 器件的电学特性数据汇总

| ID | EML 20mg/ml | J10 | 1000cd/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | LT95(h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V (v) | J(mA/cm2) | V (v) | CE (cd/A) | EQE(%) | CIEx | CIEy | EL Peak | FWHM (nm) | CE/CIEy |  | @J50 | @1000 nit AF=1.7 |
| #1 | 非氘代BH_ZTB017 :BD(3wt%) | 5.70 | 17.37 | 6.30 | 5.70 | 5.52 | 0.13 | 0.123 | 459.00 | 42.20 | 46.23 |  | 44.5 | 236 |
| #2 | 氘代BH_XYG075 :BD(3wt%) | 5.40 | 16.57 | 6.00 | 5.57 | 5.32 | 0.13 | 0.125 | 459.00 | 42.20 | 44.38 |  | 85 | 449 |

另一方面，由于现有HT材料传输性能较弱，激子复合区靠近HT一侧，导致器件寿命较差，通过将传统的蓝光电子型主体材料增加传空穴基团，我们获得了空穴传输更好的HRF352主体材料。其器件表现如图2及表2所示。相比于电子型主体XYG075，空穴型主体材料HRF352的器件效率基本相当，CE~6.7d/A，但HRF352表现了更长的器件寿命，T95在1000nit下可达到684h，比同批次XYG075器件寿命提升~50%。

图2 器件的电流密度-电压、电流效率-电流密度及寿命变化曲线（红线 XYG075；橙线 HRF352）

表2 器件的电学特性数据汇总

| ID | EML (15mg/ml) | J10 | 1000cd/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | T95@ J50 | T95@ 1000nits n=1.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V (v) | J (mA/cm2) | V (v) | CE (cd/A) | EQE(%) | CIEx | CIEy | EL Peak | FWHM (nm) | CE/CIEy |  |  |
| #1 | XYG075: BD (2wt%) | 5.4 | 13.6 | 5.7 | 6.7 | 12.5 | 0.1320 | 0.0552 | 465 | 16.0 | 121.4 | 65 | 450 |
| #2 | HRF352: BD (2wt%) | 5.6 | 15.6 | 6.0 | 6.7 | 12.1 | 0.1305 | 0.0587 | 466 | 16.8 | 114.6 | 100 | 684 |

2.2窄光谱蓝光客体材料开发

为提高器件发光色纯度，实现高色域显示，需要开发窄光谱的蓝光客体发光材料。且对于顶发射器件来说，光谱窄化后有助于提高顶发射器件的效率。我们对比了具有窄光谱特性的硼氮多重共振延迟荧光材料BN-BD和传统荧光材料BD的光谱特性。BN-BD发光光谱半峰宽仅有22nm，而传统BD的发光光谱半峰宽约42nm。我们利用setfos软件做了顶发射器件的光学模拟，从模拟结果可以看出BN-BD的发射光谱峰强度相比传统荧光材料明显增强，提升幅度约为45%。

图3 a) 传统荧光材料和硼氮（BN）多重共振延迟荧光材料的发光光谱对比；b) 传统荧光材料和硼氮多重共振延迟荧光材料（BN-BD）的模拟顶发射发光光谱对比

对新开发一只具有窄光谱特性的B-N材料HRF371进行了旋涂顶发射器件评价，与参比 BD相比，HRF371器件效率略低，CE~5.86cd/A，寿命基本相当。下一步还需要开发具有更高效率的BD材料。

图4 器件的电流密度-电压、电流效率-电流密度及寿命变化曲线（红线 Ref BD；紫线 新开发BD_HRF371）

| ID | EML (15mg/ml) | 10mA/cm2 | 1000cd/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | LT95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Voltage(V) | CIEx | CIEy | J(mA/cm2) | Voltage(V) | CE | EQE | WP | FWHM | CE/CIEy | @J50 | @1000nit AF=1.7 |
| #1 | HRF352:Ref-BD (2wt%) | 5.40 | 0.131 | 0.055 | 14.60 | 5.70 | 6.45 | 12.10 | 466.00 | 15.80 | 116 | 20 | 135 |
| #2 | HRF352:HRF371 (2wt%) | 5.10 | 0.133 | 0.052 | 15.96 | 5.70 | 5.86 | 11.48 | 464.00 | 14.30 | 113 | 19 | 121 |

3. 建议与结论

从材料的溶解性方面，对于蓝光主体来说，可通过增大材料结构扭曲方式实现；对于蓝光客体来说，可通过增加柔性链段单元如烷基实现；为提高器件寿命，蓝光主体材料需要增加空穴及重氢原子取代；为提高器件效率，蓝光客体材料需要开发具有窄光谱的高发光效率客体材料。